| Bona R540 | Fastening |
| --- | --- |
| Технически указания |  |

Bona R540 е еднокомпонентен, полиуретанов, реактивен грунд, който  се използва при дървени подове преди нанасяне на лепила - Bona R770, Bona R777, Bona R778, Bona R844, Bona R848, Bona R845, Bona R850, Bona R850T, Bona R860 и Bona R870T. Продуктът може също да се използва за създаване на непромокаеми подове и основи до 4 СМ%.

- Еднокомпонентен

- Лесен за нанасяне

- Реагира добре с всички видове дървесина

- Дълбоко проникване

- Подходящ за подове с подов отопление

Техн.характ.

База:

Цвят:

Лепкавост:

Покритие:

Плътност:

Почистване:

Съхнене:

Полиоцианатен полимер

Прозрачно-кафеникав

Тънка течност

Около 100-150g/m² (грунд) около 250-350g/m² (непромокаеми подове до 4 CM%)

1.14 g/cm³

Bona R540 може да се премахне единствено механично след като изсъхне.

Между 1-24 часа-(вижте секция нанасяне)

Съхр./

трансп.:

Годност:

Размер на разф.:

Температурата не трябва  да пада под +5°C или да надвишава +25°C при съхранение или транспорт. Съхранявайте на сухо място, с положителна температура и добра вентилация.

12 месеца в оригинална, неотваряна опаковка

6 kg (3 в кашон ), 132 на палет

Подготовка

Основата трябва да бъде напълно суха, чиста и без неравности. Повърхността – по същия начин. Ако е необходимо, подгответе професионално.

Подходящи основи (също и за подово  отопление) са:

- Цимент (CT) според EN 13813

- Бетонни подове

- Калциев сулфат (CA) според EN 13813

- Асфалт (AS) според EN 13813

- Повдигнати подове (най-малко 2 mm дебели),

- Талашит (V100)

- Магнезиеви подове

Нанасяне

Преди да използвате продукта осигурете следната температура :

Температура на въздуха: минимум 18°C, температура на пода: минимум 15°C (с подово отопление максимум  20°C), влажност: максимум 70%.

Грундът трябва да достигне стайната температура. Нанесете грунда добре върху основата, използвайки валяк или четка. Важно: Избягвайте насъбирането на продукта. Позволете да изсъхне до невидим слой. Може да се образува пяна вследствие на високия разход. Моля вижте минимума време за съхнене на различните лепила:

Rev. October 2012

This data sheet replaces all previous versions

page 1/2

| Bona R540 | Fastening |
| --- | --- |
| Технически указания |  |

Bona R770/R777/R778: 1 час

Bona R845/R870T: 4 часа

Bona R844/R848/R850/R850T/R860: 24 часа

Може да се използва като влагоустойчива бариера 4CM%, като се нанесете втори слой от Bona R540 до 24 часа.

Високата влажност и ниската температура увеличават времето на съхнене,  докато ниската влажност и високата температура го скъсяват. Ако се съмнявате, оставете да съхне повече от посоченото време.

Разход:

Около 100-150g/m² (грунд)

Около 250-350g/m² (водоустойчивост до 4 CM%)

Bona поема отговорност само за доставения продукт, но не и за работата с него. Ако се съмнявате тествайте на малка зона. Разгледайте и други указания за работа с продукти на Bona.

Rev. October 2012

This data sheet replaces all previous versions

page 2/2